**изоляционная лента, ТМ «STEKKER», серии: INTP**

**Модели intp3-0419-21**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Назначение изделия:**
2. Хлопчатобумажная электроизоляционная лента с липким слоем (далее – лента) тм «Stekker» серии INTP предназначена для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии под напряжением до 1000В.
3. **Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | **intp3-0419-21** |
| Ширина ленты, мм | 19 |
| Длина ленты в катушке, м | 21 |
| Толщина ленты, мм | 0.4 |
| Изоляция проводов, работающих под напряжение, В | до 1000 |
| Разрывная нагрузка ленты (не менее), кН/м | 6 |
| Липкость ленты (скорость расклеивания), мм/мин, не более | 100 |
| Материал изделия | Хлопчатобумажная основа, липкий прорезиненный слой |
| Габаритные размеры | Указаны на упаковке |
| Рабочая температура | -30... +30°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ5 |
| Цвет ленты | Указаны на упаковке |
| Срок службы  | 25 лет |

1. **Правила использования:**
	1. Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы.
	2. Изолируемый объект должен быть отключен от сети.
	3. Монтаж изоленты:

 - Отмотайте небольшой конец ленты от рулона и приклейте на изолируемый участок объекта.

 - С умеренной степенью натяжения наматывайте ленту на необходимый участок.

 - Требуемый результат достигается при 1-2 слоях равномерной намотки с перекрытием в половину ширины ленты.

* 1. Ограничения в использовании

- Рабочая температура ленты составляет -30…+30°С.

- Температура монтажа ленты составляет +10…+30°С.

1. **Требования безопасности**
	1. В процессе эксплуатации лента не выделяет вредных веществ.
2. **Хранение**

Хранение товара осуществляется в упаковке в сухом отапливаемом помещении при отсутствии химически агрессивной среды.

1. **Транспортировка**

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе**

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.

